| 检 测 报 告 |  |
| --- | --- |
| 京建质检J3-G字{{ 报告年份 }}第（{{ 报告编号 }}）号 |  |
| 工 程 名 称： | {{ 项目名称 }} |
| 委 托 单 位： | {{ 委托单位 }} |
| 检 测 类 别： | 一般委托 |
| 北京市建设工程质量第三检测所有限责任公司 |  |
| {{ 报告年份 }}年 月 日 |  |

注   意   事   项

- 本报告无“北京市建设工程质量第三检测所有限责任公司”检测专用章无效。

- 复制本报告无重新加盖“北京市建设工程质量第三检测所有限责任公司” 检测专用章无效。

- 报告无主检人、审核人、批准人签字无效。

- 本报告涂改增删无效。

- 委托检验仅对来样负责。

- 未经本所书面批准，不得将本报告作为广告宣传使用。

- 若对本报告有异议，应于本报告发出之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

检测单位：北京市建设工程质量第三检测所有限责任公司

地    址：北京市西城区百万庄大街3号

邮    编：100037

电    话：010-88385491     010-88378878（管理室）

传    真：010-88378878

| 工程名称 | {{ 项目名称 }} |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 | {{ 项目地点 }} |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | {{ 检测内容 }} |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 | {{ 设计单位 }} |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 | {{ 委托单位 }} |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 | {{ 监理单位 }} |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽样依据 | {{ 抽样依据 }} |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 《钢筋保护层厚度和钢筋直径检测技术规程》（DB11/T 365-2016） |  |  |  |  |  |  |  |
| 判定依据 | 《钢筋保护层厚度和钢筋直径检测技术规程》（DB11/T 365-2016） |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测仪器 | {{ 仪器编号 }} |  |  | {{ 仪器名称 }} |  |  |  |  |
|  | {{ 仪器编号 }} |  |  | {{ 仪器名称 }} |  |  |  |  |
| 检测时间 | 2026年3月17日 |  |  |  | 检测环境 |  |  | 阴、8℃ |
| 检测人员 | 李瑾、李红月、卓越 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结论 | 本次检测的{{ 项目名称 }}跨运潮减河大桥左幅和右幅的1#、2#、4#和6#混凝土盖梁纵向受力钢筋均为24根，钢筋数量与图纸相符，{{ 检测内容 }}结果详见表2.3。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准人 |  | 审核人 |  |  |  | 主检人 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |  |  |  |  |  |

目录

1 概况	3

1.1 工程概况	3

1.2 检测依据	3

1.3 检测人员	3

1.4 检测仪器	3

1.5 检测环境	3

2 {{ 检测内容 }}检测	4

2.1 检测方法	4

2.2 抽样依据	4

2.3 判定依据	4

2.4 检测结果	4

3 附图	7

概况

工程概况

{{ 项目名称 }}位于{{ 项目地点 }}，为南北向道路，道路起自规划兆善大街，南侧与现状通运东路接顺，道路向北利用现状东六环导改路顶推箱涵下穿京秦铁路后，依次上跨堡龙路、运潮减河、通燕高速主路，并通过改造既有常屯互通立交完成本项目与通燕高速交通转换，终点至宋庄文化区南街，与在建宋庄文化区西路顺接，道路长度约1861米。

根据委托方提供的设计图纸等资料，本次检测跨运潮减河大桥左幅和右幅的1#、2#、4#和6#混凝土盖梁。底面主筋{{ 检测内容 }}设计值为78mm和100mm。1#混凝土盖梁底层钢筋采用24根HRB400C28，2#、4#、6#混凝土盖梁底层钢筋采用24根HRB400C32。

受{{ 委托单位 }}委托，北京市建设工程质量第三检测所有限责任公司对该工程跨运潮减河大桥左幅和右幅的1#、2#、4#和6#混凝土盖梁进行{{ 检测内容 }}检测。

检测依据

《钢筋保护层厚度和钢筋直径检测技术规程》（DB11/T 365-2016）

检测人员

{{ 检测人员 }}

检测仪器

表1.4 检测仪器

| 检测仪器名称 | 检测仪器编号 | 检定证书编号 | 仪器使用有效期 | 检测 精度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {{ 仪器名称 }} | {{ 仪器编号 }} | {{ 检定证书编号 }} | {{ 仪器使用有效期 }} | {{ 检测精度 }} |

检测环境

{{ 检测环境 }}

{{ 检测内容 }}检测

检测方法

{{ 检测方法 }}

抽样依据

{{ 抽样依据 }}

判定依据

{{ 判定依据 }}

检测结果

检测结果详见表{{ 2.4-1~2.4- }}。

表2.4-1  混凝土盖梁纵向受力钢筋的{{ 检测内容 }}

| 序号 | 盖梁编号 | 钢筋相对位置/间距（mm） |  |  |  |  |  |  | 平均间距 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左幅1# 盖梁 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 98 |
|  |  | 55 | 57 | 54 | 115 | 122 | 121 | 105 |  |
|  |  | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 |  |
|  |  | 116 | 113 | 106 | 113 | 113 | 116 | 118 |  |
|  |  | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |  |
|  |  | 115 | 117 | 116 | 113 | 104 | 117 | 56 |  |
|  |  | 22-23 | 23-24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 52 | 51 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 右幅1# 盖梁 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 99 |
|  |  | 57 | 55 | 54 | 106 | 118 | 113 | 118 |  |
|  |  | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 |  |
|  |  | 119 | 108 | 113 | 115 | 113 | 117 | 115 |  |
|  |  | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |  |
|  |  | 114 | 115 | 118 | 114 | 116 | 112 | 55 |  |
|  |  | 22-23 | 23-24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 58 | 52 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 左幅2# 盖梁 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 99 |
|  |  | 55 | 52 | 56 | 118 | 114 | 114 | 115 |  |
|  |  | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 |  |
|  |  | 111 | 116 | 118 | 117 | 107 | 112 | 119 |  |
|  |  | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |  |
|  |  | 116 | 113 | 117 | 115 | 110 | 105 | 59 |  |
|  |  | 22-23 | 23-24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 57 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 右幅2# 盖梁 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 98 |
|  |  | 57 | 53 | 58 | 117 | 118 | 114 | 119 |  |
|  |  | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 |  |
|  |  | 113 | 120 | 108 | 113 | 115 | 115 | 109 |  |
|  |  | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |  |
|  |  | 115 | 115 | 108 | 115 | 104 | 106 | 56 |  |
|  |  | 22-23 | 23-24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 59 | 57 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 左幅4# 盖梁 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 98 |
|  |  | 60 | 61 | 59 | 111 | 112 | 116 | 118 |  |
|  |  | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 |  |
|  |  | 111 | 121 | 116 | 114 | 108 | 116 | 114 |  |
|  |  | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |  |
|  |  | 114 | 114 | 104 | 116 | 102 | 104 | 53 |  |
|  |  | 22-23 | 23-24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 59 | 53 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 右幅4# 盖梁 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 99 |
|  |  | 57 | 59 | 56 | 109 | 105 | 115 | 117 |  |
|  |  | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 |  |
|  |  | 112 | 112 | 114 | 113 | 118 | 116 | 105 |  |
|  |  | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |  |
|  |  | 115 | 116 | 114 | 117 | 116 | 115 | 59 |  |
|  |  | 22-23 | 23-24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 56 | 53 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 左幅6# 盖梁 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 98 |
|  |  | 60 | 56 | 55 | 110 | 118 | 115 | 114 |  |
|  |  | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 |  |
|  |  | 110 | 110 | 116 | 116 | 119 | 113 | 112 |  |
|  |  | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |  |
|  |  | 111 | 112 | 118 | 109 | 104 | 106 | 59 |  |
|  |  | 22-23 | 23-24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 53 | 57 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 右幅6# 盖梁 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 98 |
|  |  | 53 | 59 | 59 | 116 | 113 | 120 | 116 |  |
|  |  | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 |  |
|  |  | 106 | 111 | 118 | 117 | 115 | 110 | 118 |  |
|  |  | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |  |
|  |  | 113 | 109 | 118 | 111 | 103 | 107 | 59 |  |
|  |  | 22-23 | 23-24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 54 | 56 |  |  |  |  |  |  |

（本页以下空白）

附图

{{ 图1 }}

图3-1 {{ 图名1 }}

（以下空白）